市政工程检测参数一览表

| 序号 | 检测参数名称 |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |  |  |  |  | 应配备的主要仪器设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗骨料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒级配 |  |  |  |  |  | JGJ52-2006 中华人民共和国行业标准 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 GB/T14685-2011 中华人民共和国国家标准 建筑用卵石、碎石 JTG E42-2005 公路工程集料试验规程 |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛、摇筛机 |  |
| 2 | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛 |  |
| 3 | 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛 |  |
| 4 | 针、片状颗粒含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 针状规准仪、片状规准仪、天平、方孔筛 |  |
| 5 | 有机物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天平、方孔筛、烧杯、移液管 |  |
| 6 | 硫酸盐和硫化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、高温炉、方孔筛、粉磨钵或破碎机 |  |
| 7 | 坚固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天平、三脚网篮、方孔筛、比重计 |  |
| 8 | 岩石抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机、钻石机或锯石机、岩石磨光机、游标卡尺和角尺 |  |
| 9 | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机、天平、受压试模、方孔筛 |  |
| 10 | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛 |  |
| 11 | 堆积密度和空隙率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天平、容量筒 |  |
| 12 | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛 |  |
| 13 | 碱集料反应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛、比长仪、水泥胶砂搅拌机、恒温箱或养护室、破碎机、跳桌 |  |
| 14 | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平 |  |
| 二 | 细集料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒级配 |  |  |  |  |  | JGJ52-2006 中华人民共和国行业标准 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 GB/T 14684-2011 中华人民共和国国家标准 建筑用砂 JTG E42-2005 公路工程集料试验规程 |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛、摇筛机 |  |
| 2 | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛 |  |
| 3 | 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛 |  |
| 4 | 石粉含量及MB值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛、移液管、三片或四片式叶轮搅拌机、定时装置 |  |
| 5 | 云母含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、放大镜、方孔筛、钢针 |  |
| 6 | 轻物质含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、比重计、方孔筛 |  |
| 7 | 有机物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天平、方孔筛、移液管 |  |
| 8 | 硫酸盐和硫化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、高温炉、方孔筛、粉磨钵或破碎机 |  |
| 9 | 氯化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、带塞磨口瓶、移液管、滴定管 |  |
| 10 | 贝壳含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干燥箱、天平、试验筛 |  |
| 11 | 坚固性 | 天然砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、三脚网篮、方孔筛、比重计 |  |
|  |  | 机制砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、容量瓶、温度计 |  |
| 13 | 松散堆积密度和空隙率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、容量筒、方孔筛 |  |
| 14 | 碱集料反应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、方孔筛、比长仪、水泥胶砂搅拌机、恒温箱或养护室、养护筒、试模、破碎机、跳桌、秒表 |  |
| 15 | 放射性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低本底多道r能谱仪、天平 |  |
| 16 | 饱和面干吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、吹风机、饱和面干试模及捣棒 |  |
| 17 | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鼓风干燥箱、天平、压力试验机、受压钢模、方孔筛 |  |
| 三 | 矿粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密度 |  |  |  |  |  | GB/T 18046-2018用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 |  |  |  |  |  |  | 天平 |
| 2 | 比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比表面积仪、天平 |
| 3 | 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗折、抗压强度试验机 |
| 4 | 流动度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胶砂流动度测定仪 |
| 5 | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天平、干燥箱 |
| 6 | 三氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天平 |
| 7 | 氯离子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子含量测定仪 |
| 8 | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温炉 |
| 四 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗压强度 |  |  |  |  |  | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB／T50080-2016 |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |
| 2 | 轴心抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |
| 3 | 静力受压弹性模量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |
| 4 | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |
| 5 | 劈裂抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |
| 3 | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 搅拌机、振动台 |
| 4 | 抗渗性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗渗试验仪 |
|  | 抗氯离子渗透试验（电通量法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子电通量测定仪 |
| 5 | 拌合物坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌落度筒 |
| 6 | 拌合物维勃稠度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维勃稠度仪 |
| 7 | 抗冻性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冻融试验装置、动弹性模量测定仪、热电偶电位差计 |
| 9 | 含气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含气量测定仪 |
| 10 | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土凝结时间测定仪 |
| 11 | 拌合物坍落度扩展度法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 泌水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 压力泌水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力泌水仪 |
| 14. | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拌合物稠度 |  |  |  | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2011 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ70-2009 |  |  |  |  |  |  | 砂浆稠度仪 |  |  |
| 2 | 立方体抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |  |  |
| 3 | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |  |  |
| 4 | 分层度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分层度仪 |  |  |
| 5 | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂浆容量筒1L |  |  |
| 6 | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂浆凝结时间测定仪 |  |  |
| 7 | 砂浆抗冻性能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻箱、溶解水槽 |  |  |
| 8 | 静力受压弹性模量试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变形测量仪表 |  |  |
| 9 | 收缩试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立式砂浆收缩仪、收缩头 |  |  |
| 六 | 孔道压浆用水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拌合物稠度 |  |  |  | JTJ/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》 |  |  |  |  |  |  | 稠度试验漏斗 |  |  |
| 2 | 泌水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有机玻璃容器 120mm高 |  |  |
| 3 | 膨胀率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 立方体抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |  |  |
| 七 | 水质分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碱含量 |  |  |  | JGJ63-2006 混凝土用水标准 GB/T 5750.3—2006生活饮用水标准检验方法 |  |  |  |  |  | 火焰光度计 |  |  |  |
| 2 | pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃电极与廿汞电极 |  |  |  |
| 3 | 不溶物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全玻璃微孔滤膜过滤器、 GN－CA滤膜、吸滤瓶、真空泵 |  |  |  |
| 4 | 可溶物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电热恒温干燥箱、水浴锅 、中速定量滤纸及相应玻璃漏斗、吸管式量筒 |  |  |  |
| 5 | CLˉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滴定管 25ml 棕色 |  |  |  |
| 6 | SO₄²¯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽浴、马福炉 |  |  |  |
| 八 | 预应力锚具、夹具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬度 |  |  |  | GB/T230.1-2004 |  |  |  |  | 硬度计 |  |  |  |  |
| 3 | 静载试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 细度 |  | B/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |  |  |  |  |  | 负压筛 |  |  |  |  |
| 2 | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 干燥箱 |  |  |  |  |
| 3 | 需水量比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动度跳桌 |  |  |  |  |
| 4 | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温炉 |  |  |  |  |
| 5 | 安定性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沸煮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 三氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温炉 |  |  |  |  |
| 十 | 管片构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三环拼装 |  | CJJ/T 164-2011 《盾构隧道管片质量检测技术标准》 |  |  |  |  |  |  | 钢卷尺 |  |  |  |  |
| 2 | 捡漏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土及盾构管片抗渗捡漏试验仪 |  |  |  |  |
| 3 | 抗拔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 穿心式张拉千斤顶、螺栓杆 |  |  |  |  |
| 4 | 抗弯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 油压千斤顶、百分表 |  |  |  |  |
| 十一 | 混凝土路面砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 几何尺寸 |  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  | 压力试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抗冻性能 |  |  |  |  |  |  | 万能试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耐磨性 |  |  | GB 28635-2012 《混凝土路面砖》 |  |  |  | 混凝土冻融循环试验机、压力试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸水率 |  |  |  |  |  |  | 耐磨试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 混凝土路缘石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 几何尺寸 |  |  | JC/T 899-2016 《混凝土路缘石》 |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  | 切割机、专用压力试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  | 抗折试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吸水率 |  |  |  |  |  |  | 切割机、干燥箱 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 现场检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回弹法测砼、砂浆强度 |  |  | JGJ/T23-2001 |  |  |  | 砼、砂浆回弹仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻芯取样测定砼强度 |  |  | CECS03：2007 |  |  |  | 压力试验机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋保护层厚度 |  |  | CECS02：2005 |  |  |  | 回弹仪、非金属超声波仪 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土裂缝宽度 |  |  | CJJ1-2008 JTG E40-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 构造深度 |  |  |  | CJJ1-2008 JTG E40-2008 |  |  |  | 铺砂仪 |  |  |  |  |  |
| 10 | 锚杆抗拔 |  |  |  |  |  |  |  | 锚杆拉拔仪 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胶砂强度 |  |  |  | GB 175-2007 GB/T 176-2017 |  |  |  | 胶砂搅拌机、振实台、抗折试验机、抗压试验机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 细度 |  |  |  |  |  |  |  | 负压筛析仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 比表面积 |  |  |  |  |  |  |  | 比表面积仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 标准稠度用水量 |  |  |  |  |  |  |  | 净浆搅拌机、维卡仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 维卡仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安定性 |  |  |  |  |  |  |  | 雷氏夹膨胀测定仪、沸煮箱 |  |  |  |  |  |
| 7 | 胶砂流动度 |  |  |  |  |  |  |  | 跳桌 |  |  |  |  |  |
| 8 | 游离氧化钙 |  |  |  |  |  |  |  | 游离氧化钙测定仪 |  |  |  |  |  |
| 9 | 碱含量 |  |  |  |  |  |  |  | 火焰光度计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 氯离子 |  |  |  |  |  |  |  | 水泥氯离子分析仪 |  |  |  |  |  |
| 11 | 氧化镁 |  |  |  |  |  |  |  | 干燥箱、电炉、高温炉 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 干燥箱、电炉、高温炉 |  |  |  |  |  |
| 13 | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  | 高温炉、天平 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 建筑钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗拉 |  |  |  | GB/T228-2010 |  |  |  | 拉力试验机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷弯 |  |  |  | GB/T232-2011 |  |  |  | 万能试验机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 重量偏差 |  |  |  | GB/1499.1-2008 |  |  |  | 天平 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直径 |  |  |  | GB/1499.1-2008 |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 钢绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗拉强度 |  |  |  | GB/T5224-2003 |  |  |  | 钢绞线试验拉力机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整根钢绞线的最大力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规定非比例延伸力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 最大力总伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应力松弛性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弹性模量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 混凝土外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含固量或含水量 |  |  |  | GB8076-2008 混凝土用外加剂 |  |  |  | 干燥箱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 密度 |  |  |  |  |  |  |  | 天平、干燥器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 减水率 |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土搅拌机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |  | 压力泌水仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 含气量 |  |  |  |  |  |  |  | 含气量测定仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间测定仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1h经时变化量 |  |  |  |  |  |  |  | 含气量测定仪 |  |  |  |  |  |
| 8 | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  | 压力试验机机 |  |  |  |  |  |
| 十八 | 硅灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SiO₂含量 |  |  |  | GB/T 27690-2011《砂浆和混凝土用硅灰》 |  |  |  | 天平 |  |  |  |  |  |
| 2 | 含水率（固含量） |  |  |  |  |  |  |  | 干燥箱、天平 |  |  |  |  |  |
| 3 | 需水量比 |  |  |  |  |  |  |  | 跳桌 |  |  |  |  |  |
| 4 | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  | 高温炉、天平 |  |  |  |  |  |
| 5 | 总碱含量 |  |  |  |  |  |  |  | 火焰光度计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 氯含量 |  |  |  |  |  |  |  | 天平 |  |  |  |  |  |
| 7 | 比表面积 |  |  |  |  |  |  |  | 比表面积仪 |  |  |  |  |  |
| 8 | 活性指数（7d快速法） |  |  |  |  |  |  |  | 抗折、抗压强度试验机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 抑制碱骨料反应性 |  |  |  |  |  |  |  | 烘箱、天平 |  |  |  |  |  |
| 10 | 抗氯离子渗透性 |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土氯离子电通量测定仪 |  |  |  |  |  |
| 十九 | 金属波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | 预应力混凝土用金属波纹管JG 225-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 径向刚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗渗漏性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十 | 塑料波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管JT/T 529-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 环刚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 局部横向荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 柔韧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抗冲击性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |